«Техногенные месторождения – резерв будущего и

охрана окружающей среды».

канд. геол. – мин. наук. Д.И. Целюк

ГПКК «Красноярский научно-исследовательский институт геологии и минерального сырья»

Объем промышленных отходов горнодобывающих предприятий Восточной Сибири превышает 18,3 млрд. т. Значительную часть из них составляют лежалые хвосты намывного типа, обладающие высокими содержаниями полезных компонентов. При вовлечении отходов в промышленную переработку чрезвычайно важно оценить возможность адаптации вторичного сырья под нужды предприятий, а также прояснить возможность применения современных технологий извлечения полезных компонентов.

ГПКК «КНИИГиМС» в период с 2010 по 2014 год проведена серия работ прикладного направления с выработкой решений по получению из промышленных отходов товарного концентрата и использовании в промышленном производстве продуктивных хвостов хвостохранилищ Артемовской и Советской золотоизвлекающих фабрик (ЗИФ) (рис. 1).

а							б

Рис.1. Отбор проб на хвостохранилищах Красноярского края

а. Бурение колонковой скважины со льда пруда отстойника отсека № 2 хвостохранилища Советской ЗИФ;

б. Бурение колонковой скважины на пляжной зоне хвостохранилища Краснокаменского рудника

В лежалых хвостах Советской ЗИФ впервые выявлены концентрации золота, варьирующие от 2,5 до 18,8 г/т. Мощность продуктивного горизонта изменяется от 6 до 8 м. В хвостах видимые зерна золота встречаются крайне редко, а в илах зоны пруда отстойника не обнаружены. Свободные золотины представлены тонкими частицами, размером менее 0,1 мм (рис. 2). В подавляющем большинстве случаев, золото связано с сульфидами. В виде включений оно присутствует в арсенопирите и пирите, реже в пирротине, а также ассоциирует с продуктами окисления сульфидов. Ресурсный потенциал продуктивного горизонта оценивается в 11 тонн. Методом кучного выщелачивания путем цианирования хвостов, из лежалых хвостов можно извлечь до 86 % золота [1].

В результате исследований лежалых хвостов Артемовской ЗИФ установлены концентрации золота от 0,58 г/т до 2,94 г/т. Редкие свободные частицы металла размером от 0,01 до 0,1 мм имеют неправильную вытянутую крючкообразную форму. Поверхность зерен характеризуются наличием остаточных развальцованных плоскостей, местами покрытых гидроксидами железа. В ряде случаев поверхность зерен имеет ярко выраженный ямочно-кавернозный характер. Однако, большая часть золота сосредоточена в виде включений в сульфидах. Лежалые хвосты Артемовской ЗИФ пригодны для цианистого извлечения золота методом кучного выщелачивания. Доля извлекаемого золота может составлять 60,48 %. Полученные результаты позволили в первом приближении оценить ресурсный потенциал сырья в хвостах. Учитывая технологические методы извлечения и геометрические параметры отвалов следует ожидать, что пригодные к отработке запасы золота только по запруде № 4 могут составить до 4 тонн.

Общий объем добычи золота из хвостохранилища Артемовской и Советской ЗИФ оценивается в 15 тонн. В соответствии с существующими ценами на золото, ожидаемая рыночная стоимость конечного продукта, составит около 33 640 млн. рублей.

Рис.2. Морфологические особенности поверхности золотин Советской ЗИФ

С 2011 по 2015 г. на Краснокаменском руднике Красноярского края проведены работы по оценке промышленного освоения лежалых хвостов железорудного производства. По результатам исследований установлено, что техногенные осадки, накопленные в хвостохранилище, относятся к магнетит-гематитовому сырью с содержанием железа общего от 29 до 35 %. Ресурсный потенциал техногенного сырья составляет 23,8 млн. тонн, что соответствует запасам среднего месторождения. Проведенные технологические испытания позволили разработать рациональную схему гравитационно-магнитного обогащения исходного сырья позволяющую получать товарный железорудный концентрат, с содержанием железа общего 61,08 % [2]. Выход концентрата составил 22,89 %, что составляет около 7 млн.тонн товарного продукта (рис. 3).  В соответствии с существующими в РФ ценами на железорудный концентрат его ожидаемая рыночная цена составит около 23 284 100 000 рублей.

Представленные результаты внедрены в промышленную деятельность ОАО «Артемовской золоторудной компании» и ОАО «Краснокаменский рудник», получены патенты [3, 4].

Однако проведенные исследования показали, что в намывных техногенных отвалах аккумулируется широкий спектр опасных и высокоопасных компонентов существенно влияющих на экологическое состояние хранящихся промышленных отходов. Считается, что складируемые в накопителях отходы, являются однородными по своему составу. Однако нами установлено, что при их хранении в промнакопителях, внутри техногенных осадочных массивов, идут процессы вторичного преобразования вещественного состава, что приводит к разрушению одних минеральных форм и образованию других. Трансформация вещества сопровождается существенным изменением соотношения химических ингредиентов слагающих отходы. Это явление наиболее выражено в основании  массивов техногенных осадков уложенных в хвостохранилищах. Именно в этой области проявляются геохимические и сорбционные барьеры, на которых выпадают вторичные минеральные фазы. При формировании своей структуры новообразованные минералы концентрируют в своем составе рассеянные элементы. В процессе трансформации, в веществе техногенных осадков происходит концентрирование тяжелых металлов и других токсичных ингредиентов, что влечет за собой изменение класса опасности отходов.

В качестве примера нами проведены расчеты классов опасности отходов по двум группам проб. Первая групп отобрана с дневной поверхности техногенного массива, вторая из основания нижнего горизонта техногенной толщи хвостохранилища Советской ЗИФ (табл. 1). Для расчета суммарного показателя Ki применены методические требования, изложенные в нормативных документах [5, 6]. Результаты расчетов классов опасности отходов из верхних и нижних горизонтов приведены в таблице 1

а						      б

Рис.3. Железорудное сырье, предназначенное для промышленного использования

а. Исходные лежалые хвосты;

б. Окатыши из лежалых хвостов с содержанием железа 61,08 % готовые для металлургического производства

Суммарный показатель Ki поступающих в хвостохранилище Советской ЗИФ отходов, равен 14,01 ед., что позволяет отнести их к четвертому классу опасности. Для отходов, размещенных в основании техногенных массивов характерен резкий рост значений показателя Ki. Так в хвостохранище Советской ЗИФ он достигает 117 - 1043 ед., что соответствует третьему и даже 2 классу опасности.

Таблица 1

Определение класса опасности лежалых хвостов, как отходов золоторудного производства

на примере Советской ЗИФ

| Элемент | Верхний горизонт | Нижний горизонт |
| --- | --- | --- |
|  | nx, % | Ci | Wi* | Ki* |  | nx, % | Ci | Wi* | Ki* | Wi** | Ki** |
| As | 0,054 | 540 | 55 | 9,8 | As | 5,6 | 56000 | 55 | 1018,2 | 493,55 | 113,5 |
| Cd | 0,00004 | 0,4 | 309,03 | 0,001 | Cd | 0,0008 | 8 | 26,9 | 0,297 | 309,03 | 0,026 |
| Co | 0,0013 | 13 | 501,9 | 0,026 | Co | 0,036 | 360 | 501,9 | 0,717 | 501,9 | 0,72 |
| Cr | 0,0027 | 27 | 100 | 0,27 | Cr | 0,0078 | 78 | 100 | 0,78 | 100 | 0,78 |
| Cu | 0,0039 | 39 | 358,9 | 0,11 | Cu | 0,0411 | 411 | 358,9 | 1,15 | 2840,1 | 0,14 |
| Mn | 0,052 | 520 | 537 | 0,97 | Mn | 0,37 | 3700 | 537 | 6,89 | 7356,4 | 0,5 |
| Ni | 0,0017 | 17 | 128 | 0,13 | Ni | 0,022 | 220 | 128,8 | 1,71 | 1536,97 | 0,14 |
| Pb | 0,0063 | 63 | 33,1 | 1,90 | Pb | 0,02 | 200 | 33,1 | 6,04 | 650,63 | 0,31 |
| V | 0,0045 | 45 | 501,19 | 0,090 | V | 0,0094 | 94 | 501,19 | 0,19 | 501,19 | 0,19 |
| Zn | 0,02 | 200 | 463,4 | 0,43 | Zn | 0,27 | 2700 | 463,4 | 5,83 | 2511,89 | 1,07 |
| Al | 1,5 | 15000 | 1000000 | 0,015 | Al | 5 | 50000 | 1000000 | 0,05 | 1000000 | 0,05 |
| Ca | 0,13 | 1300 | 1000000 | 0,001 | Ca | 0,74 | 7400 | 1000000 | 0,007 | 1000000 | 0,007 |
| Fe | 2,3 | 23000 | 1000000 | 0,023 | Fe | 11 | 110000 | 1000000 | 0,11 | 1000000 | 0,11 |
| Mg | 0,37 | 3700 | 1000000 | 0,0037 | Mg | 0,31 | 3100 | 1000000 | 0,0031 | 1000000 | 0,0031 |
| Na | 0,16 | 1600 | 1000000 | 0,0016 | Na | 0,8 | 8000 | 1000000 | 0,008 | 1000000 | 0,008 |
| ΣК |  | 14 | ΣК |  | 1043 |  | 117 |
| Класс опасности | IV | Класс опасности | II | III |

* рассчитаны на основании документа "Удельные нормативы образования отходов производства и потребления при строительстве и эксплуатации производственных объектов ОАО "АК "Транснефть". РД 153-39.4-115-01

** рассчитаны на основании Приказа Минприроды России от 04.12.2014 N 536 "Об утверждении Критериев отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду"

Проведенные расчеты указывают на то, что трансформация вещественного состава техногенных осадков при их храннии в накопителях намывного типа может привести к изменению класса опасности отходов с повышением как минимум на одну категорию.

Отсутствие учета факторов, оказывающих влияние на изменение вещественного состава техногенных массивов, может послужить основанием для уточнения класса опасности отходов и последующего выбора соответствующих инженерно технических решений для обеспечения экологической безопасности функционирования полигонов, и организации работ по вторичному промышленному освоению хвостов.

Список литературы.

- Целюк Д.И. Перспективы освоения промышленных отходов железорудного производства Восточной Сибири / Целюк Д.И., Целюк И.Н.// Известия сибирского отделения секции наук о земле РАЕН. Геология, поиски и разведка рудных месторождений. – Иркутск: Изд-во НИ ИрГТУ, 2012. – № 2 (41)

- Целюк Д.И. Перспективы применения кучного выщелачивания золота для вовлечения в промышленное освоение лежалых хвостов золотоизвлекающих фабрик Восточной Сибири /Целюк Д.И., Целюк И.Н.// Известия сибирского отделения секции наук о земле РАЕН. Геология, поиски и разведка рудных месторождений. – Иркутск: Изд-во НИ ИрГТУ, 2013. – № 1 (42)

- Патент на изобретение № 2468103 от 10.06.2011 г. «Способ извлечения золота из лежалых хвостов намывных хвостохранилищ».

- Патент на изобретение № 2520229 от 22.04.2014 г. «Способ извлечения железорудного концентрата из лежалых намывных хвостов мокрой магнитной сепарации железных руд скарново-магнетитового типа».

- Приказ Минприроды России от 04.12.2014 N 536 "Об утверждении Критериев отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду";

- РД 153-39.4-115-01. "Удельные нормативы образования отходов производства и потребления при строительстве и эксплуатации производственных объектов ОАО "АК "Транснефть".