## Slide 1: Павел Кушнарёв, руководитель группы геологического моделирования и подсчета запасов
Опыт моделирования месторождения калийно-магниевых руд
XI международный горно-геологический форум
МИНГЕО Сибирь 2018
23-24 мая 2018 г

## Slide 2: Особенности моделируемого месторождения
Большая глубина залегания, свыше 1000 м
Относительно невысокая мощность продуктивных пластов
Значительная изменчивость минерального состава
Необходимость учета минерального состава при выделении кондиционных интервалов
Нерегулярная разведочная сеть, наличие скважин с неполными данными по опробованию
Неоднозначная увязка кондиционных интервалов
Необходимость учета вертикальной зональности продуктивных пластов

## Slide 3: Особенности геологического строения
Пласты калийно-магниевых солей были вскрыты при бурении структурно-параметрических скважин и бурении на нефть в 1970-е годы. Глубина их залегания – свыше 1000 м.
Скважины на нефть проходились без отбора керна, содержание калия определялось по данным гамма-каротажа. Позже, современным недропользователем, по историческим скважинам были пройдены боковые стволы с отбором керна, подтвердившие наличие промышленной минерализации и уточнившие её элементный и минеральный состав.
Пачка пластов калийно-магниевой минерализации относится к одной из свит пермского периода.
Потенциально промышленная минерализация представлена рядом минералов: карналлитом, кизеритом, каинитом, сильвином, бишофитом, полигалитом; перекрывается, перемежается и подстилается мощными отложениями преимущественно галитового состава.
Пласты имеют практически горизонтальное залегание, разрывные нарушения в пределах лицензионной площади не выявлены.

## Slide 4: Основные параметры кондициий
эксплуатационная промышленная мощность по пластопересечению с учетом использования систем селективной разработки – не менее 1,2 м;
минимальное промышленное содержание полезных компонентов по блоку, приведенное к условному содержанию K2O, (т.е. собственно K2O или сульфата (SO4) 2–) - не менее 10,2%;
бортовое содержание полезных компонентов для оконтуривания запасов, приведенное к условному содержанию K2O, или сульфата (SO4) 2– для оконтуривания запасов по пробе и пластопересечению – не менее 8,0%;
для оконтуривания запасов по пластопересечению с мощностью менее промышленной руководствоваться значением метропроцента по оксиду калия (К2О), или сульфату (SO4) 2– не менее 9.6 м*% .
количество и мощность внутрипластовых прослоев пустых пород и некондиционных по качеству минеральных солей не регламентируется при условии, что в рудопродуктивном пласте средневзвешенное содержание условного K2O составляет не менее 8% и не уменьшает среднее содержание условного K2O в блоке ниже 10,2%.

## Slide 5: Характеристики кондиционных пересечений
По скважинам, вскрывшим промышленную минерализацию, насчитывается от 1 до 11 кондиционных пересечений, всего – 113, в среднем – 4.2 по скважине.
Мощность пересечений находится в интервале от 0.7 до 19 м, средняя по лицензионной площади – 3.3 м.
При выделении кондиционных интервалов необходимо учитывать минеральный состав, исключать гипс и ангидрит.

## Slide 6: Подход к увязке пересечений
В целом залегание пачки калийно-магниевых солей согласно с соляной толщей и в большинстве случаев наследует структуру кровли подстилающих ангидритов.
По подобию рисунка гамма-активности на каротажных кривых гамма-каротажа и минеральному составу продуктивная пачка была разделена на 37 слоев, объединенных в 8 основных пластов. Корреляция слоев внутри пачки осуществлялась, как правило, по основным K-Mg-содержащим минералам, с учетом присутствия в них второстепенных.
При выделении возможно промышленных пластов, включающих K-Mg-содержащие минералы (карналлит, каинит, сильвин, бишофит, кизерит и полигалит), были приняты их содержания в породе, превышающие 20%. Исключение было принято только для карналлита, основного предполагаемого компонента руды. Его содержание в породе для включения в возможно промышленный пласт было принято более 30%.
Что же касается процентного средневзвешенного содержания кизерита в породе, то за критерий его возможного промышленного применения, было принято значение содержания сульфата магния, обычно учитываемое при переработке хартзальцевых руд: округленно 12%.
Другим критерием объединения слоев служит наличие минимальной мощности в 2 м хотя бы в одной из скважин профиля. Такая часть разреза принималась за возможно промышленный пласт.

## Slide 7: Подход к увязке пересечений - 2
Наиболее распространенный пласт определен в качестве опорного горизонта
Выполнена маркировка принадлежности кондиционных интервалов к основным выделенным потенциально промышленным пластам
За редкими исключениями каждому потенциально промышленному пласту соответствовал 1 кондиционный интервал
Дополнительно выделены промежуточные пласты (или линзы, в основном по 1-3 пересечениям)
В модели учтены все кондиционные пересечения, всего в разрезе выделено 15 пластов (линз)
По ряду скважин были выделены некондиционные по содержанию интервалы пластов, использованные в качестве вспомогательных при построении каркасов пластов для более точного определения их пространственного положения. В оценке ресурсов такие интервалы не участвовали.
Выклинивания пластов между рудной и безрудной скважиной выполнялись на середину расстояния между скважинами без изменения мощности. При наличии некондиционного интервала, построение производилось на него, с ограничением по значению мощности пласта 1.2 м, так как некондиционность интервалов выражалась в основном в их недостаточной мощности при удовлетворительных значениях содержаний условного оксида калия

## Slide 8: Общий вид каркасов пластов
Вертикальный масштаб увеличен в 30 раз

## Slide 9: Характеристики элементного состава
Chart: Содержание основных окислов и элементов, %
| Нижняя толща | Опорный горизонт Seam 6 | Верхняя толща
SO4 | 16.6431 | 7.03 | 10.502
Ca | 2.4934 | 0.86 | 0.68777
MgO | 7.3724 | 6.08 | 7.6656
K2O | 12.171 | 9.12 | 7.6719
Na | 12.9839 | 16.93 | 19.6741

## Slide 10: Характеристики минерального состава
Chart: Содержание минералов, %
| Нижняя толща | Опорный горизонт Seam 6 | Верхняя толща
Бишофит | 1.5894 | 1.15 | 0.93452
Гипс+ангидрит | 1.7251 | 1.58 | 0.82468
Полигалит | 18.6247 | 2.91 | 3.2733
Сильвин | 3.8712 | 2.45 | 2.4441
Кизерит | 3.2837 | 2.5 | 8.4508
Каинит | 4.605 | 3.97 | 5.0137
Карналлит | 27.5468 | 27.04 | 27.0247
Галит | 29.4449 | 41.92 | 50.0407

## Slide 11: Обеспечение сохранения вертикальной зональности пластов в модели
Исходя из определения в параметрах кондиций минимальной рабочей мощности пластов - 1.2 м, высота материнского блока такой же. Высота субблоков – 0.2 м.
Для каждого пласта создавалась отдельная модель, ограниченная каркасом пласта
Для каждой модели пласта в ГГИС Micromine использовалась опция «Моделирование – Инструменты для работы с блочной моделью - Распрямить» с сохранением разбивки на блоки и субблоки. При этой операции блоки и субблоки пласта располагаются горизонтально, относительно центральной линии – промежуточной между кровлей и подошвой пласта. Такая же операция распрямления (смещения) относительно усредненной центральной линии происходит с данными опробования пласта.

## Slide 12: Обеспечение сохранения вертикальной зональности пластов в модели
В полученную строго горизонтальную блочную модель, имеющую блоки и субблоки, выполнялась интерполяция содержаний методом обратных расстояний (IDW).
Использованный поисковый эллипсоид так же имел горизонтальную ориентировку и следующее соотношение осей: 1 – 1000 (простирание) 2 – 1000 (падение) 3 – 1 (мощность)
Использованный подход позволил получить удовлетворительное вертикальное распределение содержаний компонентов в блочной модели

## Slide 13: Альтернативная интерполяции – динамическая анизотропия, IDW
Дает практически такой же результат при прямолинейных построениях каркасов. При использовании сглаженных каркасов, построенных с помощью LeapFrog, некоторые участки (места перегибов) не могут быть корректно интерполированы эллипсоидом со значительно меньшей 3 осью.

## Slide 14: Пример соответствия содержаний оксида калия по кондиционным интервалам

## Slide 15: Пример соответствия содержаний сульфат иона по кондиционным интервалам

## Slide 16: Пример соответствия содержаний галита по блоку галитовой минерализации

## Slide 17: Расчет объемной массы
Объемная масса минерализованной зоны в модели охарактеризована двумя способами:
Средними значениями, полученные по результатам лабораторных исследований
Путем расчета, исходя из минерального состава минерализованной зоны, при этом в случае значения суммы минерального состава менее 95% (как правило, такие значения характерны для значительного удаленных от скважин блоков) принималось значение по лабораторным определениям, в зависимости от типа минерализации, а в случае более 95% - расчетное значение, исходя из процентного соотношения минералов и их объемной массы. Во втором случае выполнялась корректировка для значения суммы минералов, которая приводилась к значению 100%. Фактически, расчетное значение объемной массы присваивалось в случае попадания значения суммы интерполированных содержаний минералов в интервал 95-105% и корректировалось до значения 100%. Количество блоков в модели с суммой содержаний минералов свыше 105% незначительно и составляет около 0.7%.
Суммарные расхождения расчета тоннажа минеральных ресурсов по первому и второму способу не превышает 5%.

## Slide 18: Проверка качества блочной модели
Визуальная проверка (приведена на рисунках выше)
Проверка путем сопоставления средних содержаний основных компонентов по пластам по данным опробования (композитам) и по данным блочной модели: - расхождения в пределах от 0 до 10% получены по линзам, построенным на 1 пересечении - расхождения в пределах от 0 до 20% получены по пластам, имеющим значительное количество разведочных пересечений - высокие расхождения, свыше 30% получены по пластам сложной формы, за счет исключения участков с некондиционными пересечениями и сложной формы лицензионной площади - по блочной модели традиционно получаем завышение низких содержаний и занижение высоких

## Slide 19: Интерполяция суммарной мощности пласта
Для возможности проводить ограничение модели пласта по мощности применялась функция Micromine «Распрямление» с преобразованием в блочную модель пласта (с одним блоком в пласте по вертикали)
Значение _Z (или мощности пласта) из блочной модели пласта интерполируется в модель, имеющую несколько блоков (субблоков) по вертикали
Параметры поискового эллипсоида для интерполяции – оси по X и Y равны размерам ячейки материнского блока, по Z – максимальному смещению по вертикали при распрямлении модели

## Slide 20: Другие комментарии
К параметрам кондиций: Включение в РИ нелимитированной мощности пустых и некондиционных прослоев с ограничением по среднему содержанию в блоке представляется не вполне корректным, неудобным и расплывчатым. В зависимости от блокировки (характеристик остальных пересечений блока) интервал может быть выделен по разному.
Размеры материнского блока модели по X и Y были приняты значительно меньше рекомендуемых половины-четверти от размера ячейки разведочной сети и составляли не более 1/20 от ячейки. Такой подход был обусловлен необходимостью корректно заполнить каркасы пластов и наименее дискретно расположить блоки по вертикали

## Slide 21: Основные выводы
Применявшийся подход к каркасному моделированию и интерполяции содержаний позволил достаточно детально отразить особенности не только площадного, но и вертикального распределения компонентов
Возможно отразить особенности вертикального распределения более детально при вертикальном размере блока сопоставимом с длиной пробы по рудным интервалам
Подобный подход может быть применен и для других месторождений ПИ схожего строения

## Slide 22: Спасибо за внимание
IMC Montan
125047 Москва, Россия
Ул. Чаянова 22
Тел: + 7 495 250 6717
Факс: +7 499 251 5962